Bicos de Injeção com Filtro Homogeneizador para Termoplásticos

Formulário para orçamento

Empresa:

Contato:

Fone:

E-mail:

Cnpj:

|  | Ordem de Compra | Número |  |  | Orçamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tamanho – 01, E-111 L / T (Liso / Tartarugado), 01 e 02 Passes

CÓDIGO: E-111 - __ - __ - __

3-  Passes: 1, 2

2-  Tipo: 1, 2, 3, 4, 5, 6

- Modelo:  L - Liso

T - Tartarugado

Características Técnicas

| Modelo Liso 01 Passe - E-111 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tamanho - 02, E-111 |  |  |  |  |  |
| Tipo do GAP | Unidade | Tipo-1 | Tipo-2 | Tipo-3 | Tipo-4 | Tipo-5 | Tipo-6 |
| Dimensão do GAP "S" | mm | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 |
| Diâmetro do furo do bico | mm | 3.5-5 | 3.5-5 | 3.5-5 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Perda de pressão aproximada | % | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Área de fluxo | mm2 | 400 | 560 | 800 | 1280 | 1600 | 2400 |
| Capacidade aproximada (PS) | g | 2000 | 2800 | 4000 | 6400 | 8000 | 12000 |
| Modelo Liso 02 Passes - E-111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tamanho - 02, E-111 |  |  |  |  |  |
| Tipo do GAP | Unidade | Tipo-1 | Tipo-2 | Tipo-3 | Tipo-4 | Tipo-5 | Tipo-6 |
| Dimensão do GAP "S" | mm | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 |
| Diâmetro do furo do bico | mm | 3.5-5 | 3.5-5 | 3.5-5 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Perda de pressão aproximada | % | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Área de fluxo | mm2 | 180 | 252 | 360 | 576 | 720 | 1080 |
| Capacidade aproximada (PS) | g | 900 | 1260 | 1800 | 2880 | 3600 | 5400 |
| Modelo Tartarugado 01 Passe - E-111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tamanho - 02, E-111 |  |  |  |  |  |
| Tipo do GAP | Unidade | Tipo-1 | Tipo-2 | Tipo-3 | Tipo-4 | Tipo-5 | Tipo-6 |
| Dimensão do GAP "S" | mm | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 |
| Diâmetro do furo do bico | mm | 3.5-5 | 3.5-5 | 3.5-5 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Perda de pressão aproximada | % | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Área de fluxo | mm2 | 280 | 392 | 560 | 896 | 1120 | 1680 |
| Capacidade aproximada (PS) | g | 1400 | 1960 | 2800 | 4480 | 5600 | 8400 |
| Modelo Tartarugado 02 Passes - E-111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tamanho - 02, E-111 |  |  |  |  |  |
| Tipo do GAP | Unidade | Tipo-1 | Tipo-2 | Tipo-3 | Tipo-4 | Tipo-5 | Tipo-6 |
| Dimensão do GAP "S" | mm | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 |
| Diâmetro do furo do bico | mm | 3.5-5 | 3.5-5 | 3.5-5 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Perda de pressão aproximada | % | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Área de fluxo | mm2 | 120 | 168 | 240 | 384 | 480 | 720 |
| Capacidade aproximada (PS) | g | 600 | 840 | 1200 | 1920 | 2400 | 3600 |

Características Dimensionais

Furo p/ termopar M10x12 no sextavado CH2.

|  | Dimensões Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH 1 | CH 2 |
| 15 | 5 | 60 | 15 | 40 | 55 | M60x3 | 30 | 130 | 20 | 10 | 55 | 235 | 40 | 65 |

| DADOS ESSENCIAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variável | Medida | Unid. |
| R1 (Bico c/ Raio) |  | mm |
| AG (Bico c/ Ângulo) |  | Grau |
| D1 |  | mm |
| D4 |  | mm |
| D5 |  | mm |
| D6 (Rosca x Passo) |  | mm |
| L4 |  | mm |
| L5 |  | mm |
| Quantidade |  | Pç |

OBS.: Dados Essenciais não preenchidos serão considerados dimensões Standard.

EngeCAD Serviços e Comércio de Componentes Ltda.

Tel.: (11) 2574-4999 / 2083-8870

Home Page: www.engecad.com.br

E-mail: engecad@engecad.com.br